## Slide 1
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI:
ANALISI TEORICA E SPERIMENTALE DELLE PRESTAZIONI DI 4 DIFFERENTI MATERIALI RESILIENTI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO
Alberto Piffer
Libero professionista, Trento, alberto.piffer@gmail.com
www.albertopiffer.it
ROMA
4 – 6 LUGLIO 2012

## Slide 2
Premessa :
Il presente contributo è una dimostrazione pratica di quale sia l’incidenza della qualità di posa dei materiali rispetto alle loro caratteristiche fisiche e meccaniche.
Alla base dell’esperienza vi sono stati i seguenti fattori:
  Disponibilità di un cantiere con un solaio grezzo su cui posare 4 differenti
  soluzioni di materiali resilienti per la riduzione del rumore da calpestio;
  Possibilità di partecipare attivamente alla posa dei materiali ed alla
  realizzazione di massetti e pavimento;
  Possibilità di effettuare le prove di trasmissione del rumore da calpestio in
  tutte le fasi significative, dal solaio base al locale finito ed arredato.
La filosofia dell’esperienza è stata quella di porsi il più possibile nelle condizioni di imprese ed artigiani che non hanno conoscenze approfondite di parametri fisici ma che “dovrebbero” seguire le regole di buona tecnica nella realizzazione dei solai e delle opere ad essi collegate.
Per questo motivo, la stima tramite le relazioni previste dalla norma UNI EN 12354 è stata fatta a posteriori, scegliendo i materiali esclusivamente in base alla loro disponibilità e reperibilità sul territorio anziché in base alle loro prestazioni dichiarate.

## Slide 3
Descrizione della struttura e degli ambienti :
Solaio di separazione, fra due unità abitative, fra il piano primo ed il sottotetto abitabile
Piante dei locali riceventi ed emittenti
Locale | Superficie [m2] | Volume [m3]
1 | 31.16 | 87.25
2 | 13.38 | 37.46
3 | 11.80 | 33.04
4 | 6.67 | 18.68

## Slide 4
Descrizione della strumentazione :
Le verifiche in opera hanno riguardato il solo livello normalizzato del rumore da calpestio L’nw e sono state eseguite in accordo con le relative norme UNI EN ISO della serie 140 e 717.
Le prove sono state condotte impiegando la seguente strumentazione: analizzatore Sinus SoundBook MKII con microfono PCB Piezotronics 377B02, generatore di rumore da calpestio Look Line EM50, generatore di rumore impulsivo tipo “Clappatore”.

## Slide 5
Caratteristiche dei materiali :
Tabella 1 – Caratteristiche dei materiali resilienti
La possibilità di posare i vari materiali ha permesso anche di fare un confronto sulle caratteristiche di lavorabilità e resistenza dei prodotti. Nella tabella 2 si riporta un prospetto riassuntivo. Oltre ai suddetti parametri operativi è stato indicizzato anche il fattore economico legato all’acquisto del materiale.
Tabella 2 – Caratteristiche di lavorabilità e resistenza dei prodotti
Tipo | Descrizione composizione del materiale | Ambiente di posa | Spessore [mm] | Rigidità dinamica S’ [MN/m3] | Massa [kg/m2] | ΔL’nw dichiarato [dB]
1 | Fibra di poliestere / elastomero / tessuto | 1 | 7.05 | ~ 20 | ~ 1.5 | 28
2 | Foam espanso / elastomero / tessuto | 2 | 7.00 | ~ 50 | ~ 4.0 | N.D.
3 doppio | Polietilene espanso reticolato | 3 | 5.0+5.0 | ~ 30 | ~ 0.30 | 28
3 singolo | Polietilene espanso reticolato | 4 | 5.00 | ~ 60 | ~ 0.15 | 25
Tipo | Posa | Taglio / sagomatura | Resistenza | Costo
1 | buono | medio | buono | medio
2 | medio | scarso | buono | elevato
3 doppio | scarso | buono | medio | medio
3 singolo | scarso | buono | scarso | economico

## Slide 6
Risultati locale 1:
Stato realizzato | L’nw [dB] | ∆L’nw [dB]
Grezzo | 88 | -
Massetto | 55 | - 33
Pavimento (legno flott.) | 52 | - 3
Battiscopa (legno) | 53 | + 1
L’nw teorico | 53 | 
Punti critici:
spessori ridotti al minimo per problemi di altezza;
solaio non omogeneo per la realizzazione in una fase
successiva dell’ancoraggio del balcone esterno;
fessurazione e parziale distacco del sottofondo di alleggerito
per gli impianti;
difficoltà nel sagomare il materiale a causa dei vari scansi e
una parete rotonda;
in alcune zone lo strato resiliente è stato posato direttamente
sul solaio grezzo, ricoprendo parte dell’impiantistica, a causa
degli esigui spessori a disposizione per il sottofondo per gli
impianti non perfetta posa della striscia perimetrale negli angoli;
a causa di minime variazioni di livello del pavimento, in alcuni
punti il battiscopa è stato posato a contatto diretto con il
pavimento.
Chart: Ambiente 1
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Solaio grezzo - L'nw 88 dB | 65.4 | 67.7 | 70.1 | 70.8 | 71.5 | 71.3 | 72.1 | 74.9 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.1 | 79 | 80 | 82.5 | 84.7
Solaio senza pavimento - L'nw 55 dB | 63.7 | 61.6 | 59.9 | 60.6 | 56.4 | 52.6 | 53.1 | 51.7 | 52.4 | 51.3 | 49.5 | 48.3 | 47 | 45.7 | 43 | 40.8
Solaio con pavimento - L'nw 52 dB | 64.5 | 62.1 | 58.9 | 58 | 54.2 | 50.7 | 50.4 | 49.4 | 44.7 | 40.4 | 36.3 | 32.4 | 29.2 | 26 | 25.8 | 23.9
Pavimento con battiscopa - L'nw 53 dB | 65.1 | 64.2 | 62 | 60.1 | 54.4 | 50.8 | 51.3 | 48.6 | 46.9 | 42.7 | 39.2 | 35.8 | 33.6 | 31.2 | 29.9 | 27.4
UNI 717-2 Solaio grezzo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70
UNI 717-2 Solaio senza pavimento | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37
UNI 717-2 Solaio con pavimento | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34
UNI 717-2 Pavimento con battiscopa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35

## Slide 7
Risultati locale 2:
Stato realizzato | L’nw [dB] | ∆L’nw [dB]
Grezzo | 89 | -
Massetto | 62 | - 27
Pavimento (legno flott.) | 55 | - 7
Battiscopa (legno) | 56 | + 1
L’nw teorico | 59 | 
Punti critici:
spessori ridotti al minimo per problemi di altezza;
solaio non omogeneo per la realizzazione in una fase
successiva dell’ancoraggio del balcone esterno;
fessurazione e parziale distacco del sottofondo di alleggerito
per gli impianti;
difficoltà nel sagomare il materiale a causa dei vari scansi e
una parete rotonda;
in alcune zone lo strato resiliente è stato posato direttamente
sul solaio grezzo, ricoprendo parte dell’impiantistica, a causa
degli esigui spessori a disposizione per il sottofondo per gli
impianti non perfetta posa della striscia perimetrale negli angoli;
a causa di minime variazioni di livello del pavimento, in alcuni
punti il battiscopa è stato posato a contatto diretto con il
pavimento.
Chart: Ambiente 2
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
1 - Solaio grezzo | 68.5 | 74 | 70.5 | 69.2 | 72.4 | 73 | 76.5 | 75.9 | 76.3 | 77.6 | 77.2 | 79.9 | 81.1 | 82.9 | 83.8 | 84.4
2-Solaio con massetto | 63.4 | 66.6 | 66.9 | 65.8 | 65.9 | 63.5 | 65.6 | 62.6 | 61.3 | 59.9 | 58.5 | 56.8 | 54.7 | 52.8 | 51.8 | 49.1
3-Solaio con pavimento | 62.8 | 65.9 | 64.9 | 61.9 | 59.5 | 55.6 | 57.4 | 53.7 | 49.5 | 44.7 | 42.9 | 38.1 | 34.1 | 28.7 | 27.2 | 23.9
4-Solaio con pavimento e battiscopa | 60.8 | 64.1 | 64.9 | 63.7 | 61.5 | 58.9 | 58.5 | 55.5 | 51.6 | 48 | 45.8 | 41.9 | 36.5 | 29.9 | 26.5 | 22.6
UNI 717-2 Solaio grezzo | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71
UNI 717-2 Solaio senza pavimento | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44
UNI 717-2 Solaio con pavimento | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34
UNI 717-2 Pavimento con battiscopa | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38

## Slide 8
Risultati locale 3:
Stato realizzato | L’nw [dB] | ∆L’nw [dB]
Grezzo | 89 | -
Massetto | 55 | - 34
Pavimento (legno flott.) | 52 | - 3
Battiscopa (legno) | 53 | + 1
L’nw teorico | 56 | 
Punti critici:
spessori ridotti al minimo per problemi di altezza;
fessurazione e parziale distacco del sottofondo di alleggerito
per gli impianti;
materiale molto leggero che si muove facilmente e deve essere
fissato al perimetro;
materiale molto delicato e facilmente danneggiabile con il
passaggio durante il lavori;
a causa di minime variazioni di livello del pavimento, in alcuni
punti il battiscopa è stato posato a contatto diretto con il
pavimento.
Chart: Ambiente 3
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Solaio grezzo - L'nw 89 dB | 64.9 | 73.6 | 68.8 | 69.3 | 69.5 | 70.7 | 76.5 | 76.4 | 76.7 | 78.3 | 80.2 | 80.4 | 82.7 | 83.1 | 83.3 | 83.7
Solaio senza pavimento - L'nw 55 dB | 60 | 67.3 | 62.2 | 60.6 | 56.6 | 52.9 | 56.2 | 56.3 | 55 | 53.8 | 52.9 | 50.8 | 47.2 | 43.1 | 40.5 | 38
Solaio con pavimento - L'nw 52 dB | 57.1 | 62.4 | 61.4 | 59.4 | 55.5 | 53.2 | 54 | 51.8 | 48.9 | 47 | 45.3 | 41.9 | 37.6 | 34.2 | 34.7 | 33.7
Pavimento con battiscopa - L'nw 53 dB | 60.5 | 62.2 | 61.8 | 60.8 | 56 | 52.8 | 55.2 | 53.9 | 49.3 | 46.2 | 42.9 | 42.8 | 38.5 | 34 | 35.1 | 35.9
UNI 717-2 Solaio grezzo | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71
UNI 717-2 Solaio senza pavimento | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37
UNI 717-2 Solaio con pavimento | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34
UNI 717-2 Pavimento con battiscopa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35

## Slide 9
Risultati locale 4:
Stato realizzato | L’nw [dB] | ∆L’nw [dB]
Grezzo | 87 | -
Massetto | 60 | - 27
Pavimento (ceramico) | 62 | - 2
Dopo il primo periodo di utilizzo del locale | 59* | -3
L’nw teorico | 60 | 
Punti critici:
spessori ridotti al minimo per problemi di altezza;
fessurazione e parziale distacco del sottofondo di alleggerito
per gli impianti;
materiale molto leggero che si muove facilmente e deve essere
fissato al perimetro;
materiale molto delicato e facilmente danneggiabile con il
passaggio durante il lavori;
per problemi di spazio, il piatto doccia è stato fissato ai bordi
senza alcuno strato elastico.
* miglioramento della prestazione presumibilmente dovuto
all’assestamento del piatto doccia e alla fessurazione dello
stucco al suo perimetro. Interruzione del collegamento rigido
tra pavimento e pareti laterali.
Chart: Ambiente 4
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Solaio grezzo - L'nw 87 dB | 59.8 | 68.9 | 65.9 | 65.7 | 65 | 69 | 78.3 | 75.9 | 75.6 | 76.3 | 76.3 | 77.6 | 78.6 | 79.2 | 82.1 | 82.5
Solaio senza pavimento - L'nw 60 dB | 63.7 | 67 | 62.4 | 63.7 | 61.3 | 59.4 | 65.1 | 62.1 | 59.1 | 59.6 | 58.7 | 55.9 | 52.3 | 49.1 | 45.4 | 41.5
Solaio con pavimento e finiture - L'nw 62 dB | 62.5 | 69.3 | 64.6 | 64 | 61.7 | 63.8 | 65.7 | 63.2 | 59.3 | 59.6 | 58.9 | 56.8 | 55.6 | 54.7 | 52.7 | 49.7
Solaio con pavimento e finiture bis - L'nw 60 dB | 65.9 | 66 | 62.4 | 60.9 | 60.6 | 60.6 | 63.2 | 60.2 | 58 | 57.5 | 56 | 55.4 | 52.9 | 51.8 | 47.9 | 43.5
UNI 717-2 Solaio grezzo | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69
UNI 717-2 Solaio senza pavimento | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42
UNI 717-2 Solaio con pavimento e finiture | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44
UNI 717-2 Solaio con pavimento e finiture bis | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42

## Slide 10
Conclusioni :
Tutti i materiali impiegati hanno portato a risultati positivi rispetto al valore limite previsto dal DPCM 05.12.97.
Considerando la classificazione acustica secondo la norma UNI 11367 risulta che LA CLASSE 1 NON È UN MIRAGGIO!
Chart: Confronto risultati con la classificazione acustica UNI 11367
| Locale 1 | Locale 2 | Locale 3 | Locale 4
L'nw | 53 | 56 | 53 | 59
classe 1 | 53 | 53 | 53 | 53
classe 2 | 58 | 58 | 58 | 58
classe 3 | 63 | 63 | 63 | 63
classe 4 | 68 | 68 | 68 | 68

## Slide 11
Conclusioni :
La presente esperienza ha evidenziato come, contrariamente a quanto spesso si crede:
  non è stata necessaria una base teorica e una conoscenza dei dati dei
  materiali particolarmente approfondita;
  non è stato particolarmente redditizio ricorrere ai materiali più complessi e
  costosi.
mentre si conferma che :
  è fondamentale eseguire un’accurata stesa e nastratura dei materiali
  resilienti e la posa della fascia perimetrale;
  l’impiego del pavimento in legno flottante ha contribuito in maniera tanto
  maggiore quanto minore è risultata la prestazione del solaio su cui è stato
  posato;
  l’uso dei modelli previsionali avrebbe consentito di calcolare il valore L’nw
  sottostimando la prestazione in opera al massimo di 3 dB.

## Slide 12
RINGRAZIO PER LA CORTESE ATTENZIONE.
Loc. Aicheri, 2 - 38015 Lavis – Trento
E-mail: alberto.piffer@gmail.com
Web: www.albertopiffer.it